- DEFINIÇÃO

Para efeito desta especificação, serão adotadas as seguintes definições.

  - CONCRETO

Mistura de agregado com ligante (água e cimento), que endurece adquirindo características semelhantes à rocha.

  - ELEMENTO ESTRUTURAL

Parte da estrutura que apresenta uma configuração geométrica claramente definida, com mesma resistência característica à compressão (fck) e mesmo tipo de solicitação, tais como: fundações, blocos de apoios, pilares, encontros, paredes, vigas, transversinas, lajes e sobre lajes.

- MATERIAIS

  - CIMENTOS

Os cimentos devem satisfazer às Especificações Brasileiras, podendo ser de qualquer tipo ou classe, desde que o projeto não prefira ou faça restrição a este ou aquele. Nos concretos, argamassas e caldas em contato com armaduras de protensão, o cimento não poderá apresentar teor de enxofre sob forma de sulfeto superior a 0,2%.

  - AGREGADOS

Os agregados deverão constituir-se de materiais granulosos e inertes, substâncias minerais naturais ou artificiais, britadas ou não, duráveis e resistentes, com dimensões máximas características e formas adequadas ao concreto a produzir.

Não poderão conter substâncias nocivas que prejudiquem à pega e/ou endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoquem expansões em contato com a umidade e com determinados elementos químicos.

Deverão atender à especificação DNER-EM 037/94 e DNER-EM 038/94.

    - AGREGADOS MIÚDOS

São normalmente constituídos por areia natural quartzosa, de dimensão máxima característica igual ou inferior a 4,8mm. Deverão ser bem graduados, são recomendados as areias grossas que não apresentem substâncias nocivas, como torrões de argila, materiais orgânicos e outros.

O emprego de agregados miúdos provenientes de rocha sadia, somente será admitido após estudos em laboratórios.

    - AGREGADOS GRAÚDOS

Deverão apresentar dimensão próxima característica entre 4,8mm e 76mm e ser naturais (cascalhos ou seixos rolados, britados ou não) ou artificiais (pedras britadas, britas, argilas expandidas). Não apresentar substâncias nocivas como torrões de argila e matéria orgânica.

O agregado graúdo será constituído pelas partículas de diversas graduações nas proporções indicadas nos traços do concreto e armazenado separadamente, em função destas graduações.

    - PEDRA DE MÃO

A pedra de mão para concreto ciclópico, de granito ou outra rocha estável, deverá ter qualidade idêntica a exigida para a pedra britada a empregar na confecção.

Deverá ser limpa e isenta de incrustrações nocivas e sua máxima dimensão não inferior a 0,30m, nem superior à ¼ da mínima do elemento a ser construído.

  - ÁGUA

A água para preparação do concreto não deverá conter ingredientes nocivos em quantidades que afetem o concreto fresco ou endurecido, ou reduza a proteção das armaduras contra corrosão. Deverá ser razoavelmente clara e isenta de óleo, ácidos, álcalis e matéria orgânica.

  - ADITIVOS

A utilização de aditivos deve implicar no perfeito conhecimento de sua composição e propriedades, efeitos no concreto e armaduras, sua dosagem típica, possíveis efeitos de dosagens diferentes, conteúdo de cloretos, prazo de validade e condições de aramazenamento.

- EQUIPAMENTOS

A natureza, quantidade e capacidade de equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e dimensões do serviço a executar. Para os concretos preparados na obra poderão ser utilizados:

- Betoneira estacionária com capacidade para no mínimo 320 litros com dosador de água;

- Central de concreto;

- Caminhão betoneira.

- EXECUÇÃO E NORMAS

  - CONDIÇÕES GERAIS

- Deverão ser executados de acordo com as formas e resistências características indicadas no projeto.

  - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- Nos cimentos empregados exigir a apresentação do certificado de qualidade. Todo o cimento deverá ser guardado em local seco e abrigado de agentes nocivos, não devendo ser transportado em dias úmidos;

- O cimento poderá ser armazenado nos sacos de 50kg ou em silos quando entregue a granel e para cimento de uma única procedência. O período de armazenamento não deverá comprometer a sua qualidade;

- Os agregados deverão ser armazenados separadamente, isolado do terreno natural, em assoalho de madeira ou camada de concreto de forma a permitir o escoamento d’água;

- Somente deverão ser usados aditivos expressamente previstos em projeto, ou nos estudos de dosagem de concreto empregados na obra realizados em laboratório e aprovados pela autoridade competente;

- As adições não poderão ser nocivas ao concreto e deverão ser compatíveis com os demais componentes da mistura.

  - CONCRETO

O concreto pode se apresentar quanto a sua densidade com o concreto normal, com massa específica entre 2000 e 2800kg/m3, com concreto leve cuja massa específica não ultrapassa 2000kg/m3 e como concreto pesado com massa específica maior que 2800 kg/m3. O concreto deve apresentar uma massa fresca trabalhável com os equipamentos disponíveis na obra, para que depois de endurecido se torne um material homogêneo e compacto.

    - DOSAGEM

- Os concretos para fins estruturais deverão ser dosados racional e experimentalmente, a partir da resistência característica à compressão estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto, trabalhabilidade adequada ao processo de lançamento empregado e das características físicas e químicas dos materiais empregados;

- O cálculo da dosagem deverá ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento, na procedência e qualidade dos agregados e mais materiais e quando não obtida a resistência desejada;

- Os concretos são classificados conforme a resistência característica à compressão (fck) em Grupos I e II e, dentro dos Grupos, em Classes, sendo o Grupo I subdividido em nove Classes, do C10 ao C50, e o Grupo II em quatro Classes (C55, C60, C70 e C80);

- Somente o traço do concreto da Classe 10, com consumo mínimo de 300kg de cimento/m3, poderá ser estabelecido empiricamente;

- Serão consideradas também para dosagem dos concretos, condições peculiares como: impermeabilização, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspecto das superfícies, condições de colocação, e outras;

- A resistência de dosagem será função dos critérios utilizados para definição da sua resistência característica, através do desvio padrão das amostras, dependendo do controle tecnológico dos materiais na obra e classificada de acordo com as condições apresentadas na tabela seguinte:

| CONDIÇÕES | CLASSE DE RESISTÊNCIA | CIMENTO | ÁGUA | AGREGADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C10 A C15 | Massa | Volume (1) | Volume |
| B | C10 a c20 | Massa | Volume com dispositivo dosador (1) | Volume (2) |
|  | C10 A C35 | Massa | Volume com dispositivo dosador (1) | Massa combinada com volume (3) |
| A | C10 A C80 | Massa | Massa (1) | Massa |

- Corrigido pela estimativa ou determinação da umidade dos agregados.

- Volume do agregado miúdo corrigido através da curva de inchamento e umidade, determinada em pelo menos três vezes no mesmo turno de serviço.

- Umidade da areia medida no canteiro em balanças aferidas para permitir a rápida conversão de massa para volume de agregados.

    - PREPARO

- Para concretos executados no canteiro, antes do início da concretagem, deverá ser preparada uma amassada de concreto para comprovação e eventual ajuste do traço definido no estudo de dosagem;

- O preparo do concreto destinado às estruturas deverá ser mecânico, em pequenos volumes nas obras de pequena importância, não podendo ser aumentada, em hipótese alguma, a quantia de água prevista para o traço;

- Os sacos de cimento rasgados, parcialmente usados, ou com cimento endurecido deverão ser descartados;

- Os componentes do concreto medidos, devem ser misturados até formar uma massa homogênea. O tempo mínimo de mistura em betoneira estacionária é de 60 segundos, aumentando em 15 segundos para cada metro cúbico nominal da betoneira, ou conforme especificação do fabricante. Para central de concreto e caminhão betoneira deverá ser atendida a ABNT-NBR 7212/84. Após a descarga não poderão ficar retidos nas paredes do misturados volumes superiores a 5% do volume nominal;

- Quando o concreto for preparado por empresa de serviços de concretagem, a central deverá assumir a responsabilidade por este serviço e cumprir as prescrições relativas às etapas de execução do concreto ABNT-NBR 12655/92, bem como as disposições da ABNT-NBR 7212/84;

- O concreto deverá ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Não será permitida, em hipótese alguma, a remistura do concreto parcialmente endurecido.

    - TRANSPORTE

- Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto deverá ser transportado em caminhões betoneiras, não podendo segregar durante o transporte, nem apresentar temperaturas fora das faixas de 5ºC a 30ºC, sendo o tempo decorrido entre a adição de água e a descarga não superior a 90 minutos;

- A velocidade do tambor giratório não deverá ser inferior a duas nem superior a seis rotações por minuto;

- Qualquer motivo provável da aceleração da pega, deverá acelerar o período completo de descarregamento ou serem empregados aditivos retardadores de pega;

- O intervalo entre as entregas deverá ser tal que não permita o endurecimento parcial do concreto já colocado devendo este período não exceder a 30 minutos;

- O intervalo entre a colocação de água no tambor da betoneira e a descarga final do concreto nas formas não deverá exceder a 60 minutos, devendo a mistura ser removida de modo contínuo para que o concreto não fique em repouso antes do seu lançamento por tempo superior a 30 minutos;

- No transporte horizontal deverão ser empregados carros especiais providos de rodas de pneus e evitado o uso de carros com rodas maciças de ferro, ou carrinhos comuns.

    - LANÇAMENTO

- O lançamento do concreto somente poderá ser iniciado após o conhecimento dos resultados dos ensaios da dosagem, verificação da posição exata da armadura, limpeza e remoção de cavacos, serragem e demais resíduos de carpintaria do interior das formas e molhagem das formas quando estas forem de madeira;

- Deverão ser tomadas precauções para não haver excesso de água no local do lançamento o que pode ocasionar a possibilidade do concreto vir a ser lavado;

- Não será permitido o lançamento do concreto de uma altura superior a 2,00m, ou acúmulo de grande quantidade em um ponto qualquer e posterior lançamento ao longo das formas;

- Na concretagem de colunas ou peças altas o concreto deverá ser introduzido por janelas abertas nas formas, as quais serão fechadas a medida que a concretagem avançar;

- Calhas, tubos ou canaletas poderão ser usados como auxiliares no lançamento do concreto, dispostos de moda a não provocar segregação. Estes dispositivos, quando utilizados, deverão ser mantidos limpos e isentos de camada de concreto endurecido, e preferencialmente serem revestidos ou executados com chapas metálicas;

- O concreto somente poderá ser colocado sob água quando sua mistura possuir excesso de cimento de 20% em peso. Em hipótese alguma será empregado concreto submerso com consumo de cimento inferior a 350kg/m3. Para evitar segregação o concreto deverá ser cuidadosamente colocado na posição final em uma massa compacta, por meio de funil ou caçamba fechada de fundo móvel. O material depositado não deverá ser perturbado, devendo-se tomar cuidados especiais para evitar o contato do concreto com a água corrente;

- Quando usado funil, este deverá ser constituído de um tubo de mais de 0,25m de diâmetro, construído em seções acopladas uma às outras por flanges providas de gachetas. O modo de operar deverá permitir movimento livre da extremidade de descarga e seu rebaixamento rápido, quando necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O enchimento deverá processar-se por método que evite a lavagem do concreto. O terminal deverá estar sempre dentro da massa do concreto e o tubo conter suficiente quantidade para não haver penetração de água. O fluxo de concreto deverá ser contínuo e regulado de modo a obter camadas aproximadamente horizontais, até o término da concretagem;

- Quando o concreto for colocado com caçamba de fundo móvel, esta deverá ter capacidade superior a 0,5m³. Abaixar a caçamba gradual e cuidadosamente, até apoiá-la na fundação preparada ou no concreto já colocado. Elevá-la muito vagarosamente durante o percurso de descarga, mantendo-se com isto, a água tão parada quanto possível no ponto de descarga, devendo-se evitar a agitação da mistura.

    - ADENSAMENTO DO CONCRETO

- O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, usando vibradores, que poderão ser internos, externos ou superficiais, com freqüência mínima de 3.000 ciclos por minuto. O número de vibradores deverá permitir adensar completamente, e no tempo adequado, todo o volume de concreto a ser colocado;

- Somente será permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de força motriz e pelo período mínimo indispensável do término da moldagem da peça em execução, com acréscimo de 10% de cimento, sem aumento da água de amassamento;

- Normalmente serão utilizados vibradores de imersão internos. Os vibradores externos serão utilizados quando as dimensões das peças não permitirem inserção do vibrador, ou em conjunto com os vibradores internos, quando se desejar uma superfície de boa aparência. Os vibradores superficiais deverão ser utilizados em lajes e pavimentos;

- O vibrador de imersão deverá ser empregado na posição vertical evitando-se o contato demorado com as paredes das formas ou com a armação, bem como, a permanência demasiada em um mesmo ponto. Não será permitido o uso de vibrador para provocar o deslocamento horizontal do concreto nas formas. O afastamento de dois pontos contíguos de imersão do vibrador deverá ser de, no mínimo 0,30m.

    - CURA DO CONCRETO

- Para atingir sua resistência total, o concreto deverá ser curado e protegido eficientemente contra o sol, vento e chuva. A cura deve continuar durante um período mínimo de sete dias, após o lançamento, caso não existam indicações em contrário. Para o concreto protendido, a cura deverá prosseguir até que todos os cabos estejam protendidos. No caso da utilização de cimento de alta resistência inicial, este período poderá ser reduzido;

- A água para a cura deverá ser da mesma qualidade usada para a mistura do concreto. Poderão ser utilizados, principalmente, os métodos de manutenção das formas, cobertura com filmes plásticos, colocação de coberturas úmidas, aspersão de água ou aplicação de produtos especiais que formem membranas protetoras.

    - JUNTAS DE CONCRETAGEM

- As juntas de concretagem deverão obedecer rigorosamente ao disposto no Plano de Concretagem integrante do projeto. O número de juntas de concretagem deverá ser o menor possível.

  - CONCRETO CICLÓPICO

- Onde for necessário o emprego de concreto ciclópico, adicionar concreto, preparado como o item anterior, com volume de até 30% de pedras de mão, lavadas, saturadas com água e envolvidas com 5,00cm, no mínimo, de concreto;

- Nenhum concreto a ser empregado em concreto ciclópico deverá ter resistência característica à compressão (fck) inferior a 12 MPa (120 kgf/cm²).

  - ARGAMASSA

- As argamassas serão preparadas em betoneira sendo permitida a mistura manual, a areia e o cimento deverão ser misturados a seco até obter-se coloração uniforme, quando então será adicionada a água necessária para obtenção de uma argamassa de boa consistência, para manuseio e espalhamento fáceis com a colher de pedreiro;

- A argamassa não empregada em 45 minutos, após a preparação, será rejeitada e não será permitido seu aproveitamento, mesmo com adição de mais cimento;

- As argamassas destinadas ao nivelamento das faces superiores dos pilares e preparo do berço dos aparelhos de apoio deverão ter resistência característica à compressão de 25 MPa (250 kgf/cm²).

  - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO

- Produto da mistura conveniente de cimento, água e eventualmente de aditivos, para preenchimento de bainhas ou dutos de armadura de protensão de peças de concreto protendido, afim de proteger a armadura contra corrosão e garantir aderência posterior ao concreto da peça;

- Recomenda-se a injeção até, no máximo, oito dias após a protensão dos cabos;

- O cimento a ser utilizado deve ser o cimento Portland comum, ou outro tipo de cimento que satisfaça as seguintes exigências:

- Teor de cloro proveniente de cloreto : máximo ou igual a 0,10%;

- Teor de enxofre proveniente de sulfetos (ABNT NBR-5746/92);

- A água deverá atender as exigências desta especificação;

- Não serão permitidos aditivos que contenham hologenetos ou reatores do material de calda que deteriorem ou ataquem o aço;

- O fator água/cimento não deverá ser superior a 0,45 em massa.

- CONTROLE E ACEITAÇÃO

  - CONTROLE TECNOLÓGICO

    - CIMENTOS

- Os ensaios de cimento deverão ser feitos em laboratório, de acordo com as normas ABNT-NBR 05740/77 (quando necessário) e as ABNT-NBR 07215/91, ABNT-NBR 7224/84, ABNT-NBR 11580/91, ABNT-NBR 11581/91 e ABNT-NBR 11582/91, sendo desnecessária a realização freqüente de ensaios se existir garantia de homogeneidade de produção para determinada marca de cimento;

- O peso do saco de cimento deverá ser verificado para cada 50 sacos fornecidos.

    - AGREGADOS MIÚDOS E GRAÚDO

- Deverão obedecer à ABNT-NBR 7211/83.

    - ÁGUA

- Controle da água desde que apresente aspecto ou procedência duvidosa;

- Para utilização em concreto armado ou protendido será considerada satisfatória se apresentar PH entre 5,8 e 8,0 e respeitar os seguintes máximos:

- Matéria orgânica : 3 mg/l (oxigênio consumido);

- Resíduo sólido : 5.000 mg/l;

- Sulfatos : 300 mg/l (íons SO4);

- Cloretos : 500 mg/l (íons Cl);

- Açúcar : 500 mg/l;

Para casos especiais considerar outras substâncias prejudiciais.

- O gelo a ser utilizado, quando necessário para resfriamento da mistura (concreto ou calda de cimento) deverá obedecer os requisitos acima.

    - CONCRETO

- De acordo com a ABNT-NBR 12655/92 para a garantia da qualidade do concreto a empregar na obra, para cada tipo e classe de concreto, serão realizados os ensaios de controle, adiante relacionados, além de outros recomendados em projetos específicos:

- Ensaios de Consistência

- De acordo com a ABNT-NBR 7223/92 e ou ABNT-NBR 9606/92 (para concreto anti-adensável). Os ensaios deverão ser realizados sempre que ocorrerem alterações na umidade dos agregados, na primeira amassada do dia, após o reinicio seguido de interrupção igual ou superior a duas horas, na troca de operadores e a cada vez que forem moldados corpos de prova;

- Para concreto fornecido por terceiros deverão ser realizados ensaios a cada betonada;

- A consistência do concreto deverá atender dos valores estipulados nos métodos de ensaio. Caso não os atenda na primeira amostra, repetir nova amostragem, se persistir, provavelmente não apresente a necessária plasticidade e coesão. Verificar a causa e corrigir antes da utilização, com exceção para os concretos cuja plasticidade excedam os limites dos métodos de ensaio, como o concreto bombeado.

- Ensaios de Resistência à Compressão

- De acordo com a ABNT-NBR 5739/94, para aceitação ou rejeição dos lotes;

- A amostragem mínima do concreto para ensaios de resistência à compressão deverá ser feita dividindo-se a estrutura em lotes. Cada lote corresponderá a um elemento estrutural, limitado pelos critérios da Tabela apresentada da ABNT-NBR 12655/92 apresentada a seguir:

|  | SOLICITAÇÃO PRINCIPAL DOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA |  |
| --- | --- | --- |
| LIMITES SUPERIORES | COMPRESSÃO OU COMPRESSÃO E FLEXÃO | FLEXÃO SIMPLES |
| Volume de concreto | 50 m³ | 100 m³ |
| Tempo de concretagem | 3 dias de concretagem (1) |  |
| (1) Este período deve estar compreendido no prazo total máximo de sete dias, inclui eventuais interrupções para tratamento de juntas. |  |  |

- De cada lote retirar uma amostra, de no mínimo seis exemplares, para os concretos até a classe C-50 e doze exemplares para as classes superiores a C-50;

- Cada exemplar é constituído por dois corpos de prova de uma mesma amassada para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato. A resistência do exemplar de cada idade é considerada a maior dentre os dois valores obtidos no ensaio;

- O volume de concreto para moldagem de cada exemplar e determinação da consistência deverá ser de 1,5 vezes o volume necessário para estes ensaios e nunca menor que 30 litros;

- A coleta do concreto em betoneiras estacionárias deve ocorrer quando o material está sendo descarregado, representando o terço médio da mistura. Caso contrário, deverá ser coletada imediatamente após a descarga e retirada de locais diferentes, evitando-se os bordos. O concreto deverá ser homogenizado sobre o recipiente com auxílio de colher de pedreiro, concha metálica ou pá;

- A coleta do concreto quando feita em caminhão betoneira, deverá ocorrer enquanto o concreto está sendo descarregado e obtida em duas ou mais porções do terço médio da mistura;

- Para o concreto bombeado, a coleta deverá ser feita em uma só porção, colocando-se o recipiente sob o fluxo de concreto na saída da tubulação, evitando-se o início e  fim  do bombeamento.

    - CONCRETO CICLÓPICO

- O concreto empregado em concreto ciclópico deverá ser submetido ao mesmo controle especificado para o concreto.

    - ARGAMASSA

- As argamassas serão controladas através dos ensaios de qualidade de água e areia.

    - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO

- Os materiais serão medidos com precisão de 2%, sendo o cimento medido em massa. Além do controle estabelecido com antecedência e em separado para a água e o cimento, devem ser realizados os seguintes ensaios para a calda, de acordo com a ABNT-NBR 7681/83;

| ENSAIO | MÉTODO | FREQÜÊNCIA E LOCAL DA AMOSTRAGEM | LIMITES ADMITIDOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluidez | NBR 7682/82 | Em cada cabo, uma vez na entrada e quantos forem necessários na saída da bainha. | Imediatamente antes da injeção: máximo de 18 segundos. Na saída da bainha: mínimo de 8 segundos. |
| Vida Útil | NBR 7685/82 | Uma vez para mesma composição e condição de mistura, no recipiente da estocagem. | Índice de fluidez maior que 18 segundos, durante o período de 30 minutos, após a conclusão da mistura. |
| Exsudação | NBR 7683/82 | Uma vez no início do primeiro dia de trabalho, repetindo no máximo a cada 100 sacos de cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a cada duas semanas e a cada vez que mudar a composição e/ou condições de mistura e/ou materiais. | Três horas após a mistura água exsudada máxima de 2% do volume inicial de calda |
| Expansão | NBR 7683/82 |  | Quando empregados aditivos expansores, três horas após a mistura, expansão total livre máxima 7% do volume inicial da calda. A calda deve ser injetada em um tempo tal que no mínimo 70% da expansão total livre ocorra dentro da bainha. |
| Resistência à compressão | NBR 7684/92 |  | Fck28 maior ou igual a 25 MPa. |

- O controle da calda de cimento deve ser realizado antes da injeção, inclusive o referente à resistência à compressão.

    - CONTROLE ESTATÍSTICO DO CONCRETO

- O controle poderá ser feito por amostragem parcial, quando são retirados exemplares de algumas betonadas de concreto atendidas as limitações já especificadas, ou por amostragem total, quando são retirados exemplares de todas as amassadas de concreto e o valor estimado da resistência caraterística à compressão (fckest), na idade específica obtida conforme tabela seguinte:

Resistência Característica Estimada fckest

| AMOSTRAGEM PARCIAL |  | AMOSTRAGEM TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6  n < 20 | n  20 | n  20 | n > 20 |
| 2 (f1 + f2 + ..... fm-1 ) - fm | fcm – 1,65s | f1 | fi |
| m – 1 |  |  |  |
| SE maior que 6 f1 |  |  |  |

Sendo:

n 	= 	número de exemplares;

m 	= 	n/2, desprezando-se o valor mais alto de n, se n for ímpar;

f1, f2, ......fm = 	valores das resistências dos exemplares, em ordem crescente;

6 	= 	valores constantes da tabela valores de 6 ;

fcm	= 	resistência média dos exemplares do lote em MPa;

s 	= 	desvio padrão do lote para n-1 resultados, em MPa;

i 	= 	0,05m, adorando-se a parte inteira imediatamente superior, para o valor de i fracionário.

- No início da obra ou quando não se conhecer o valor de desvio padrão s, considerar os seguintes valores para Sd de acordo com a condição de preparo:

Condição A : Sd = 4,0 MPa

Condição B : Sd = 5,5 MPa

Condição C : Sd = 7,0 MPa

| VALORES DE 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDIÇÃO DE PREPARO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |  16 |
| A | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| B ou C | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 |

- Em casos excepcionais, em lotes correspondentes a no máximo 10m³, com número de exemplares entre 2 e 5 : fckest = 6  f1.

  - CONTROLE TECNOLÓGICO

- O controle geométrico será realizado através de inspeção visual e com utilização de instrumentos, após a retirada das formas e escoramento, observando-se as superfícies concretadas, eventuais falas no posicionamento de armaduras e a dimensões definidas no projeto.

  - ACEITAÇÃO

    - ACEITAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO

- Os lotes de concreto serão aceitos automaticamente quando atingirem a idade de controle se: fckest  fck;

- Os serviços rejeitados deverão ser complementados, corrigidos ou refeitos, sem ônus para a Contratante.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos de acordo com os seguintes critérios:

- O concreto simples, armado, protendido ou ciclópico, será medido por metro cúbico de concreto lançado no local, pelo volume calculado em função das dimensões indicadas no projeto, ou quando não houver indicação no projeto, pelo volume medido no local de lançamento. O volume a ser considerado será o menor dentre o efetivamente realizado e o de projeto;

- A argamassa será medida por metro cúbico aplicado, em função das dimensões indicadas no projeto. Não caberá medição em separado quando se tratar de alvenaria de pedra argamassada. O volume a ser considerado será o menor dentre o efetivamente realizado e o de projeto;

- A calda de cimento será medida em conjunto com a protensão.

- PAGAMENTO

- Os serviços medidos serão pagos com base nos preços unitários contratuais.