- DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta especificação, serão adotadas as seguintes definições.

- Armadura – conjunto de elementos de aço de uma estrutura de concreto armado ou protendido;

- Partida – conjunto de lotes apresentados para inspeção de uma só vez;

- Fornecimento – conjunto de partida que perfaz a quantidade total da encomenda;

- Lote – grupo de barras ou fios de procedência identificada, de mesma categoria, classe, bitola e configuração geométrica, apresentado à inspeção como um conjunto indicado na tabela a seguir:

| BITOLA | CATEGORIA DO AÇO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø mm | CA-25 | CA-40 | CA-50 | CA-60 |
| 3,2 | - | - | - | 1,6 |
| 4,0 | - | - | - | 2,0 |
| 5,0 | 6,3 | 4,0 | 3,2 | 2,5 |
| 6,3 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 3,2 |
| 8,0 | 10,0 | 6,3 | 5,0 | 4,0 |
| 10,0 | 12,5 | 8,0 | 6,3 | 5,0 |
| 12,5 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 6,3 |
| 16,0 | 20,0 | 12,5 | 10,0 | - |
| 20,0 | 25,0 | 16,0 | 12,5 | - |
| 25,0 | 31,5 | 20,0 | 16,0 | - |
| 32,0 | 40,0 | 25,0 | 20,0 | - |
| 40,0 | 50,0 | 31,5 | 25,0 | - |

- MATERIAIS

- Somente poderão ser usados em obras de arte especiais as barras, fios e telas de aço que atendam as condições estabelecidas na ABNT (NBR-7480/96 EB-3 e NBR-7481/90 EB-565). Outros aços somente poderão ser utilizados em casos especiais, após análise em laboratório idôneo e aprovação do projetista.

  - BARRAS E FIOS

- Pelo valor característico da resistência de escoamento, as barras e os fios de aço são classificados nas categorias CA-25, CA-40 e CA-50, além de CA-60 para os fios. Pelo processo de fabricação são classificados em barras de aço classe A e barra e fios de aço classe B. O fornecedor deverá discriminar a categoria, seguida da letra maiúscula, da classe do aço fornecido;

- As barras de bitola igual ou superior a 10 deverão apresentar marcas de laminação identificando o produto e a categoria do material. As de categoria inferior a 10 e os fios serão identificados com pintura do topo.

  - SOLDA PARA EMENDA

- O eletrodo será constituído de características idênticas às do metal de base e deverá apresentar revestimento básico que dificulte a fissuração a quente, pela absorção de hidrogênio, baixo teor de hidrogênio para aço CA-50 e possuir tensões de escoamento iguais ou superiores ao material das barras a serem soldadas;

- Deverão ser mantidos em lugar seco, de preferência em estufas e será vedado o uso de eletrodos umedecidos ou úmidos no momento da soldagem.

  - TELAS DE AÇO

- As telas de aço são fabricadas com fios de categoria CA-50B ou CA-60. As tabelas dos fabricantes deverão conter, no mínimo, o nome do fabricante, o tipo de aço, a designação da tela, a área de seção dos fios longitudinais e transversais em cm², o diâmetro dos fios longitudinais em mm, o espaçamento entre fios longitudinais e transversais em cm, e a massa por unidade de área em kg/m².

- EQUIPAMENTOS

- A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerá do tipo e dimensão de cada serviço a executar, sendo indicado no mínimo os seguintes equipamentos:

- Máquina de corte de aço;

- Máquina de dobragem de aço;

- Máquinas de solda com potência igual ou superior a 0,025 KVA/mm² e regulagem automática;

- Ferramentas de pequeno porte.

- EXECUÇÃO E NORMAS

  - TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Deverão ser tomados cuidados especiais no transporte afim de se prevenir a ação de impurezas que provoquem corrosões, prejudiquem a aderência, ocasionem a perda de identificação e à ruptura em elementos pré-fabricados em telas soldadas;

- O armazenamento em período superior a 30 dias, deverá ser feito sem contato com o solo, ao abrigo das intempéries e em local ventilado.

  - CORTE E DOBRAMENTO

- Os cortes e dobras obedecerão as dimensões e formas indicadas no projeto. Processos mecânicos não deverão permitir raios menores que os especificados, em nenhum de seus pontos. As barras de aço classe B serão sempre dobradas a fio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.

  - EMENDAS

- As emendas, de acordo com os itens 6.3.5 e 10.4 da ABNT (NBR-6118/8 NB-01), poderão ser por transpasse, com luvas rosqueadas, com solda ou outros dispositivos tais como luvas e preenchimento metálico;

- Cada barra tracionada não poderá ter emendas afastadas de menos de quatro metros. Não será permitida emenda por transpasse para barras de bitola menor que 25mm, nem para tirantes e pendurais. Não será permitido também rosquear barras de aço de classe B;

- As emendas com solda poderão ser:

- De topo, por caldeamento, para bitola não menor que 10mm;

- De topo, com eletrodo, para bitola não menor que 20mm;

- Por transpasse, com pelo menos dois cordões de solda longitudinais ou outras barras justapostas, com cordões e solda longitudinais;

- As barras de aço classe B somente poderão ser soldadas com eletrodos executando-se a solda por etapas e com aquecimento controlado;

- As soldas de barras de aço classe A deverão ser feitas com eletrodos adequados, pré-aquecimento e resfriamento gradual.

  - MONTAGEM

- As barras de aço deverão ser limpas, sendo removidas ferrugens, argamassas de óleo e graxa, antes de serem introduzidas em formas para montagem;

- Devem ser verificadas as dimensões, as posições indicadas no projeto, os espaçamentos, os transpasses e os cobrimentos de todas as barras;

- Para manter as barras na posição desejada e garantir o cobrimento mínimo, permite-se o uso de arame e de tarugos de aço ou tacos de concreto ou argamassa. O tarugo de aço só será aceito se o cobrimento de concreto no local tiver a espessura mínima recomendada no projeto.

  - COBRIMENTO E PROTEÇÃO DA ARMADURA

- Como indicado no projeto, sendo no mínimo de 2,5cm para peças ao ar livre, 3,0cm para concreto com o solo e 4,0cm para meio fortemente agressivo;

- Se o solo sob a estrutura não for rochoso, será executada uma camada de concreto simples, com o consumo mínimo de 250kg de cimento por metro cúbico e espessura mínima de 5,0cm.

- CONTROLE E ACEITAÇÃO

  - CONTROLE TECNOLÓGICO

    - CONTROLE DO MATERIAL

      - No Recebimento

- As barras recebidas não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, bolhas e corrosão excessiva;

- Deverão ser verificadas as características geométricas da barras e as massas reais das barras e fios;

- Ainda poderão ser verificadas, preliminarmente as seguintes condições:

- Se os eixos das nervuras transversais foram com o eixo da barra, ângulo igual ou superior a 45º;

- Possuem pelo menos duas nervuras longitudinais contínuas;

- A altura média das nervuras ou profundidade das massas é igual ou superior a 0,04 do diâmetro nominal;

- O espaçamento médio das nervuras transversais está entre 0,5 e 0,8 do diâmetro nominal;

- As saliências abrangem pelo menos 85% do perímetro nominal da seção transversal.

      - Formação de Amostras

- Para verificação das propriedades mecânicas e conformação superficial das barras e fios será feita uma amostragem. Haverá clara distinção para partidas cujos lotes forem perfeitamente identificáveis e para os misturados ou não identificáveis;

- Em cada partida, as barras ou fios serão repartidos em lotes em função da categoria e da bitola, cujas massas máximas estão indicadas na tabela do item (1.d.). Quando o fornecimento for em rolo considerar o dobro dos volumes indicados para a massa máxima. Quando houver mistura ou não forem identificáveis, cabe ao inspetor orientar a formação de outros lotes para inspeção;

- As amostras serão extraídas aleatoriamente de cada lote e composta de tantos exemplares quanto indicado nos planos de amostragem, resumidos na tabela a seguir.

- Não será permitida a retirada de mais de um exemplar de uma mesma barra ou fio reto. Em rolo só será permitida se o número de rolos for inferior ao número de exemplares, neste caso, retiram-se os exemplares das extremidades do mesmo rolo. O comprimento de cada exemplar é de 2,20m, desprezando-se a ponta de 0,20m da barra ou fio;

| - Nº DE EXEMPLARES DA AMOSTRA DE CADA LOTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - PLANO | - AMOSTRAGEM | - CORRIDAS IDENTIFICADAS | - CORRIDAS NÃO IDENTIFICADAS |
| - 1 | - Inicial | - 1 | - 2 |
|  | - Contraprova | - 2 | - 3 |
| - 2 | - Inicial | - 2 | - 3 |
|  | - Contraprova | - 2 | - 3 |
| - 3 | - Inicial | - 3 | - 4 |
|  | - Contraprova | - 3 | - 4 |

- A contraprova será feita quando qualquer corpo de prova da amostra inicial ao plano em questão não satisfazer às exigências da ABNT (NBR-7480/85 EB-3);

- Para lotes de rolos o número de exemplares da amostra deve ser o dobro do inicial da tabela;

- As amostras referentes às telas de aço devem considerar:

- Fios – deve ser retirada  aleatoriamente uma amostra, antes da fabricação da tela, para o ensaio de tração e dobramento de cada lote e fios, e serão apresentados pelo fabricante, quando solicitados;

- Telas – após a retirada aleatória de um painel ou rolo, extrair como amostra uma faixa transversal, contendo todos os fios longitudinais e apresentando as dimensões adequadas para a execução dos ensaios previstos.

      - Critérios para os Planos de Amostragem

- Para os cinco primeiros lotes de fornecimento é adotado o Plano 2, se aprovados, é adotado o Plano 1 para os lotes seguintes;

- Se houver rejeição de um ou mais lotes será adotado o Plano 3 para os cinco lotes seguintes;

- Para os demais lotes de fornecimento a amostragem será em função do plano adotado para os cinco lotes anteriores e os resultados dos ensaios correspondentes, de acordo com a tabela abaixo:

| - INSPEÇÃO DOS LOTES ANTERIORES - AQUELES A SEREM INSPECIONADOS |  | - LOTES DA PARTIDA - A SER INSPECIONADA |
| --- | --- | --- |
| - PLANO ADOTADO | - RESULTADOS OBTIDOS | - PLANO A SER ADOTADO |
| - 1 |  | - 1 |
| - 2 | - Todos aprovados | - 1 |
| - 3 |  | - 2 |
| - 1 |  | - 2 |
| - 2 | - Houve lote rejeitado | - 3 |
| - 3 |  | - 3 |
| - 1 |  | - 1 |
| - 2 | - Houve mais de um lote | - 1 |
| - 3 | - Rejeitado | - 2 |

- OBS.: Para um mesmo fornecimento os resultados obtidos na inspeção dos cinco últimos lotes da partida anterior, definem o Plano de Amostragem da partida subsequente.

      - Ensaios

- Caberá ao laboratório receber a amostra representativa do lote e verificar a sua autenticidade. Realizar ensaios de tração e de dobramento obedecendo, respectivamente, as ABNT (NBR-6152/92 e NBR-6153/88). Será determinada a massa real nestes corpos de prova, mesmo que já feita em canteiro;

- O laboratório fornecerá ao comprador o resultado destes ensaios, sendo que o ensaio de dobramento não se aplica a barras e fios emendados;

- As telas soldadas são ensaiadas conforme a ABNT (NBR-6553/88) para dobramento e ABNT (NBR-5916/90) para cisalhamento.

    - EXECUÇÃO

- A amostragem das barras emendadas deverá ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de 50 ou menos emendas será retirado um exemplar.

- Se qualquer corpo de prova não satisfizer às exigências da ABNT (NBR-7480/96 EB-3), serão retiradas duas contraprovas do conjunto correspondente. O ensaio será realizado de acordo com a ABNT (NBR-8548/84). As emendas de barras mecânicas ou soldadas devem satisfazer o limite de resistência convencional à ruptura das barras não emendadas.

  - ACEITAÇÃO

    - MATERIAL

- O lote é aprovado ao apresentar barras, fios e telas, sem defeitos prejudiciais;

- A massa real das barras de bitola igual, ou superior a 10mm e dos fios, deverá ser igual a sua massa nominal, com tolerância de  6%.

- A massa real das barras com bitola inferior a 10mm, deverá ser igual a sua massa nominal, com tolerância de  10%;

- A tolerância de comprimento das barras é de  9%, sendo o comprimento normal das barras de 11,00m;

- OBS.: 	A massa nominal é obtida pela multiplicação do comprimento pela área da seção nominal e por 7,85 kg/dm³.

    - EMENDAS

- No ensaio de qualificação o alongamento da barra emendada deverá atender a seguinte condição:

- A    0,1  +  Tmax  ø 10 -4

- 2

- Sendo:

- A 	=	alargamento de 40 diâmetros, em mm;

- Tmax 	=	tensão calculada pela carga máxima atuante na barra emendada durante o

- ensaio, em MPa;

- Ø 	= 	bitola da barra, em mm.

- O conjunto é aceito, caso os resultados da prova ou das duas contraprovas sejam satisfatórios.

    - TELAS DE AÇO

- O lote de tela será aceito se os ensaios de traço e dobramento ou cisalhamento da prova ou das duas contraprovas forem satisfatórios;

- Admite-se as quebras de juntas soldadas, desde que não excedam a 1% do número total por painel ou de 1% do número total de 15m² de tela (caso de rolos) e que 50% ou mais de juntas quebradas, não se encontrem localizadas em um único fio.

    - REJEIÇÃO

- O lote será rejeitado se não atender os parâmetros acima, ou se no ensaio de contraprova houver pelo menos um resultado que não satisfaça às exigências da ABNT (NBR-7480/96 EB-3);

- Os serviços ou materiais rejeitados deverão ser corrigidos, substituídos, complementados ou refeitos sem ônus para a Contratante.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- Os serviços efetivamente realizados e aceitos, incluindo todos os serviços necessários a execução, serão medidos por quilograma de aço colocado nas formas, de acordo com as listas de ferro do projeto.

- PAGAMENTO

- Os serviços medidos serão pagos de acordo com os preços unitários contratuais.