- DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta especificação, serão adotadas as seguintes definições.

- Cordoalha de sete fios – constituída de seis fios de mesmo diâmetro nominal, encordoados juntos, em forma helicoidal, com um passo uniforme, em torno de fio central;

- Cordoalha de dois ou três fios – constituída de dois ou três fios de mesmo diâmetro nominal, encordoados juntos, em forma helicoidal com um passo uniforme;

- Lance -  comprimento contínuo de cordoalha;

- Rolo – comprimento de cordoalha apresentado em espirais concêntricas, formando um volume compacto;

- Carretel – núcleo de madeira ou de outro material, no qual é enrolado certo comprimento de cordoalha.

- MATERIAIS

- Somente poderão ser usados fios, barras e cordoalhas que atendam as condições estabelecidas pela ABNT. Poderão ser usados em obras de arte especial. Deverão ser do tipo e qualidade indicados no projeto, apresentar homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas e ser isentos de defeitos prejudiciais. Não permitir soldas ou quaisquer emendas nos fios ou cordoalhas fornecidas.

  - FIOS

- Conforme a ABNT (NBR-7482/91 EB-780), os fios apresentam-se com diâmetros variando de 4,0mm a 8,0mm, fornecidos em rolos com diâmetros internos de 1,2 a 2,2m. Classificam-se em duas categorias para diâmetro nominal, a saber:

- Conforme a resistência a tração;

- Conforme o comportamento, classificando-se em Relaxação Normal (RN) e Relaxação Baixa (RB);

- Deve ser verificada a identificação de cada rolo, que deverá indicar:

- O nome ou símbolo do produto;

- O número da ABNT (NBR-7482/91 EB-780);

- Designação do produto (categoria: 150, 160 ou 170);

- Relaxação (RN ou RB);

- Diâmetro nominal do fio em mm;

- Número do rolo.

  - CORDOALHAS

- De acordo com a ABNT (NBR-7483/91 EB-781), as cordoalhas são constituídas de 2,3 e 7 fios, classificadas de acordo com o quadro abaixo:

| - Nº DE FIOS | - CLASSIFICAÇÃO |  |
| --- | --- | --- |
|  | - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO | - COMPRIMENTO NA RELAXAÇÃO |
| - 7 | - CP-175 e CP-190 | - RN e RB |
| - 2 e 3 | - CP-180 | - RN |

- O número correspondente a classificação à tração, corresponde ao limite de resistência à tração mínima na antiga unidade kgf/cm²;

- O diâmetro nominal da cordoalha de 7 fios varia de 6,4 a 15,2mm. O da cordoalha de dois fios de 2,0mm x 2,0mm a 2,0mm x 3,5mm e da de três fios de 3,0mm x 2,0mm a 3,0mm x 3,00mm;

- Deverão ser entregues acondicionadas em rolo, com diâmetro interno não inferior a 600mm ou em carretel, com diâmetro do núcleo, também, não inferior a 600mm;

- A identificação de cada rolo ou carretel deverá indicar:

- O nome ou símbolo do produto;

- O número da ABNT (NBR-7483/91 EB-781);

- Designação do produto com número de fios da cordoalha, a categoria (175, 180 ou 190) e relaxação (RN ou RB);

- Diâmetro nominal da cordoalha, em mm;

- Número do rolo ou carretel;

- Massa líquida, em kg;

- Comprimento nominal, em mm;

- Quantidade e comprimento dos lances.

  - BARRAS DE ALTA RESISTÊNCIA

- As barras de aço de alta resistência são fornecidas em peças retilíneas, de comprimento limitada. Apresentam diâmetro de 3:2mm, fabricado em aço 85/105, 42/50 ou 50/55, o primeiro número representando o limite de escoamento, e o segundo o limite de ruptura em KN/cm².

  - BAINHAS

- As bainhas servem para isolar os cabos de concreto. Em cabos de aderência posterior serão metálicas e flexíveis e em cabos retilíneos serão corrugadas ou rígidas. O fornecimento será em rolos ou varas retilíneas ou serão fabricadas no próprio canteiro.

  - ARMADURAS PASSIVAS

- Somente poderão ser usadas em obras de artes especial as barras, fios e telas de aço que atendam as condições estabelecidas nas ABNT (NBR-7480/96 EB-3 e NBR-7481/90 EB-565);

- As armaduras passivas deverão atender o prescrito na especificação PMC-ES 105/99.

- EQUIPAMENTOS

- A natureza, capacidade e quantidade dependerá do processo adotado e da execução do serviço a realizar, devendo ser previsto a utilização de, no mínimo os seguintes equipamentos:

- Macacos de protensão;

- Bombas de alta pressão;

- Ferramentas de pequeno porte.

- EQUIPAMENTOS

  - ARMAZENAGEM

- Os fios, barras, cordoalhas, bainhas e cabos já confeccionados deverão ser armazenados com cuidados especiais, em local abrigado e colocados sobre estrados de madeira, no mínimo 0,20m acima do solo;

- A estocagem deve ser pelo menor tempo possível, evitando a mistura de aços de diferentes procedências, partidas ou características.

  - EMENDAS

- Os fios e cordoalhas serão emendados. As barras de aço duplo filetado poderão ser emendadas através de luvas. As bainhas devem ser emendada por meio de luvas apropriadas que garantam a impermeabilidade.

  - PREPARAÇÃO E MONTAGEM DOS CABOS NAS FORMAS

- Os fios e cordoalhas deverão ser cortadas de acordo com o projeto e apresentar-se isentos de sujeira, óleo ou outras substâncias estranhas, tolerada uma leve oxidação, desde que superficial sendo leve e uniforme e sem pontos de corrosão na superfície;

- O diâmetro mínimo da bainha dependerá do tipo de cabo utilizado e do processo de enfiação. Se for posterior a concretagem do elemento estrutural como é geralmente exigido, serão previstos diâmetros maiores e paredes mais espessas;

- Cada cabo será constituído por fios ou cordoalhas de uma mesma partida de aço;

- As bainhas serão cuidadosamente posicionadas de acordo com o projeto, apoiadas a espaços regulares, inferiores a 1,0m, mantidas rigorosamente, até o final da concretagem;

- Todas as bainhas terão purgadores nos locais indicados no projeto, suas extremidades protegidas contra a entrada d’água e detritos, não estarem amassadas, com corrosão ou com estrangulamentos localizados.

  - ANCORAGENS

- Empregar as ancoragens isentas de sujeiras, óleos, graxas e colocá-las nas posições previstas no projeto. Nas ancoragens mortas em que a armadura se apoia em chapas metálicas, serão eliminadas as folgas nas partes apoiadas.

- CONTROLE E ACEITAÇÃO

  - CONTROLE TECNOLÓGICO

    - MATERIAL

- Exigir certificados de ensaios do material fornecido pelo fabricante, contendo data de regularização dos ensaios, identificação do lote com quantidade e numeração respectiva dos rolos ou carretéis e as respectivas características dimensionais, mecânicas e químicas do lote;

- A Contratada deverá também adotar os seguintes procedimentos:

- Verificar a integridade física das armaduras;

- Fiscalizar a integridade física das armaduras;

- Analisar as características do material utilizado pelo comprador;

- Realizar ou contratar firmas especializadas para o controle de qualidade do material.

- As amostras deverão ser retiradas da extremidade de cada rolo ou carretel, com comprimento suficiente para três corpos e não deverão ser submetidas a nenhuma forma de tensionamento ou de aquecimento após a fabricação;

- Para o comprimento mínimo de cada corpo de prova é recomendado: L = Lo + 45  Sn  , sendo:

- Lo = 40d para barras e fios e quatro vezes o passo para cordoalhas;

- D = diâmetro;

- Sn = área nominal da seção reta do corpo de prova.

- Os ensaios a realizar e o número de amostras constam da tabela a seguir:

| - ENSAIOS |  | - NORMA | - NÚMERO DE AMOSTRAS/ FREQUÊNCIA DE ENSAIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fios | - TRAÇÃO: Determina a tensão a 1% de alongamento, o limite de resistência à tração e o alongamento após a ruptura | - ABNT (NBR-6349/91 - MB-864) | - Uma amostra de qualquer das extremidades de um rolo, de cada lote de cinco unidades ou tração. |
|  | - Dobramento alternado | - ABNT (NBR-6004/84 - MB-782) |  |
|  | - Determinação dos valores de relaxação para tensão inicial equivalente a 70% ou 80% do limite de resistência mínima estabelecida. | - ABNT (NBR-7484/91 - MB-784) |  |
|  | - TRAÇÃO: Determinação do diagrama de tensão – deformação | - ABNT (NBR-6349/91 - MB-864) | - Cada corrida ou tração |
| - Cordoalha | - TRAÇÃO: Determinação do gráfico carga-deformação | - ABNT (NBR-6349/91 MB-864) | - Um traçado de gráfico para cada cinco corpos de prova ou fração. |
|  | - TRAÇÃO: Carga a 1% de alongamento, a carga e ruptura e o alongamento sob carga de ruptura | - ABNT (NBR-6349/91 MB-864) | - Uma amostra da extremidade de cada rolo ou carretel. |
|  | - TRAÇÃO: Determinação do valor de estricção em todos os fios constituintes da cordoalha, adotando-se 25% de estricção do valor mínimo. | - ABNT (NBR-6349/91 MB-864) | - Uma determinação de cada dez unidades ou fração. |
|  | - Determinação dos valores da relaxação para uma carga inicial equivalente a 70% ou 80% da carga de ruptura mínima especificada. | - ABNT (NBR-7484/91 MB-784) | - Uma amostra da extremidade de cada rolo ou carretel. |

- OBS.: As normas ABNT (NBR-6349/91 e 7484/91) Abrangem também métodos de ensaios para barras.

  - ACEITAÇÃO

    - MATERIAL

- O lote será aprovado se:

- Não apresentar fios, barras, cordoalhas, bainhas e ancoragens com defeitos prejudiciais;

- Os resultados dos ensaios relacionados no quadro do item 5.1.1 forem satisfatórios, e atenderem os valores mínimos constantes nas normas ABNT (NBR-7482/91 e NBR-7483/91);

- Se qualquer corpo de prova não atender aos valores mencionados, serão retiradas e submetidas a reensaios duas amostras adicionais da mesma extremidade do rolo ou carretel. Se o resultado destes dois corpos de prova atenderem os valores mínimos especificados o rolo ou carretel será aceito;

- As tolerâncias em relação aos diâmetros nominais são as seguintes:

- Fios = -0,05mm;

- Cordoalhas de sete fios c/ CP-175 RN 64 a CP-175 RN/RB 9,5 = -0,3 a – 0,2mm;

- Cordoalhas de sete fios c/ CP-175 RN 11,0 a CP-175 RN/RB 15,0 =  0,3mm;

- Cordoalhas de sete fios para todas as categorias CP-190 RN/RB = - 0,4 a – 0,2mm;

- Cordoalhas de dois ou três fios = - 0,3mm;

- A tolerância na área, tanto para fios como para cordoalhas é de 8% acima do mínimo tabelado.

    - EXECUÇÃO

- A posição das bainhas deverá obedecer o projeto, admitida uma tolerância de 5,0mm, para a posição das ancoragens admite-se uma tolerância de 1,0mm.

  - REJEIÇÃO

- O lote será rejeitado se não atender os parâmetros acima definidos;

- Se o valor de estricção nos fios de cordoalhas não atender o especificado, a determinação será feita em todos os rolos ou carreteis remanescentes;

- Se qualquer dos resultados de reensaios falhar, o rolo ou carretel correspondente será rejeitado;

- A liberação e o emprego do produto não serão condicionados ao ensaio de relaxação, podendo basear-se em resultados recentes ou regularmente obtidos com material da mesma categoria.

- Os serviços ou materiais rejeitados deverão ser corrigidos, substituídos, complementados ou refeitos sem ônus para a Contratante.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços efetivamente realizados serão medidos de acordo com os seguintes critérios:

- Aço Doce – em quilogramas de aço colocado nas formas;

- Aço Duro – em quilogramas de aço empregado;

- Preparo e montagem dos cabos – em quilogramas de material empregado;

- Bainha – por metro linear empregado;

- Ancoragens – por unidade empregada, separando-se ativa e passiva.

- PAGAMENTO

- Os serviços medidos serão pagos com base nos preços unitários contratuais.